Сравнительные технические данные для кабелей ведущих фирм-поставщиков оборудования:

heat-pro (Дания), Теплолюкс (Россия), DE-VI (Дания), Ceilhit (Испания), KIMA (Швеция), TASSU (Финляндия).

| Наименование | heat-pro | DE-VI, deviflex DTIP-18 | Теплолюкс, тип ECO | Ceilhit, тип PSVD | KIMA | TASSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность (удельн.), Вт/м | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 |
| Диаметр, мм | 6,7 | 7,4 | 7,0 | 7,4 | 5,5 | 7,4 |
| Макс. Температура нагрева, °С | 90 | 65 | 75 | 65 | 60 | 60 |
| Холодный соединительный провод, м | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
| Внутренняя изоляция | Силиконовая резина | Сшитый полиэтилен | Стойкий ПВХ | Полиэтилен с добавлением тефлона | Специальная изоляция | Полиэтилен |
| Армирование | Стекловолокно | - | - | - | - | - |
| Защитный слой | Полиэстерная плёнка | - | - | - | Изоляция | - |
| Оплётка | Лужёная медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Защитный экран | Алюминиевая фольга | - | - | - | - | - |
| Внешняя оболочка | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Внешний вид |  |  |  |  |  |  |